## Slide 1: TPS/I PROCESI ZAVARIVANJA
Saša Vurušić, EWE/IWE ; IWIP-C
EUROTEHNIKA d.o.o.

## Slide 2: TPS/I PROCESI ZAVARIVANJA
Pulse
LSC
Standard
PMC
CMT
Fronius International
Više od 85% svih MIG/MAG narudžbi uključuje LSC, PMC ili CMT proces zavarivanja!

## Slide 3: princip impulsnog luka

## Slide 4: Princip pmc luka + stabilizator visine luka
PMC dodaje kratke spojeve kako bi se povećala stabilnost luka, brzina zavarivanja i penetracija.

## Slide 5: Puls vs Pmc + stabilizator visine luka

## Slide 6: Stabilizator penetracije “OFF” (Impuls)
  Promjena slobodnog kraja žice (CTWD) uzrokuje promjenu jakosti struje u karakterističnim linijama sa konstantnim naponom (CV karakteristika)
  Dubina penetracije je uglavnom određena sa strujom zavarivanja
  Primjer: Macro: Stabilizator penetracije = Off / 0 m/min
  Poz. 2: CTWD = 20 mm Poz. 1: CTWD = 10 mm vd = 21 m/min vd = 21 m/min Penetracija = 3.4 mm Penetracija = 4.2 mm
PGM2851 / „Steel dynamic PMC“ / G3Si1 ø1,0mm / 82% Ar 18%CO2 / CTWD 10mm do 20mm / Brzina zavarivanja 100cm/min
1
2

## Slide 7
Konstantna brzina žice WFS 11,9 m/min  Varijabilna struja zavarivanja I (A)

## Slide 8: Stabilizator penetracije “ON” (PMC)
  Kod promjena slobodnog kraja žice (CTWD) ponašanje konstantne struje (CC karakteristika) može se postići promjenom brzine dodavanja žice
  Maksimalna promjena brzine dodavanja žice određena je postavkom stabilizatora penetracije
  Primjer: Macro: Stabilizator penetracije = On / 5 m/min
  Poz. 2: CTWD = 20mm Poz. 1: CTWD = 10mm vd = 23 m/min vd = 18 m/min Penetracija = 3.9mm Penetracija = 4.1 mm
PGM2851 / „Steel dynamic PMC“ / G3Si1 ø1,0mm / 82% Ar 18%CO2 / CTWD 10mm do 20mm / Brzina zavarivanja 100cm/min
1
2
1
2

## Slide 9
Konstantna struja zavarivanja 320 A  Varijabilna brzina žice WFS (m/min)

## Slide 10: Stabilizator visine luka
AL-Stab = 2
AL-Stab = 0.5
AL-Stab = 0
  VEĆA STABILNOST LUKA
  VEĆA BRZINA ZAVARIVANJA

## Slide 11: Stabilizator visine luka + stabilizator penetracije
1
2
PGM2851 / „Steel dynamic PMC“ / G3Si1 ø1,0mm / 82% Ar 18%CO2 / CTWD 10mm do 20mm / Brzina zavarivanja 100cm/min
  Konstantno kratki luk + konstantna penetracija
  Stabilizira proces zavarivanja kada dođe do smetnji, kada se mijenja položaj zavarivanja ili oblik zavarenog spoja, i kod promjene slobodnog kraja žice
  Primjer: Macro: G3Si1 ø1.0mm, 18% CO2 + 82% Ar
  Stab. penetracije = 5 m/min, Stab. visine luka = 0.5
  Poz. 2: CTWD = 20mm Poz. 1: CTWD = 10 mm vd = 23 m/min vd = 18 m/min Penetracija = 4.2mm Penetracija = 4.2 mm

## Slide 12: Osnove luka kratkih spojeva
/ Prijenos kratkim spojevima: manja kontrola, više prskotina.

## Slide 13
/ Steel Root LSC (and LSC Adv.): laka kontrola, visoki pritisak luka, izvrsno formiranje korijena, minimalne prskotine.
OSNOVE LSC ROOT (Adv.)

## Slide 14: USPOREDBA LSC vs LUK KRATKIH SPOJEVA

## Slide 15: USPOREDBA LSC vs LUK KRATKIH SPOJEVA
  wfs: 6m/min
  I: 140 A
  U: 18,6 V
  Čelik 5mm
  wfs: 6m/min
  I: 128 A
  U: 18,2 V
  Čelik 5mm

## Slide 16
STABILIZATOR PENETRACIJE U PF POZICIJI
 | Pozicija A (kratki CTWD) | Pozicija B (dugi CTWD)
wfs | = | =
I (A) | ↑ | ↓
U (V) | = | =
Penetracija | ↑ | ↓
A
A
B
Stabilizator penetracije OFF
  Nedosljedna penetracija
 | Pozicija A (kratki CTWD) | Pozicija B (dugi CTWD)
wfs | ↓ | ↑
I (A) | = | =
U (V) | ↓ | ↑
Penetracija | = | =
A
A
B
Stabilizator penetracije ON
  Dosljedna penetracija

## Slide 17
LSC + Stab. penetracije
  Wire size: 1,2mm (0.045”)
  Filler metal: G3Si1 (ER70S-6)
  U:18 / I:171
  vs: 10cm/min
  E: 1,84 kJ/mm
  wfs: 5,2m/min (205ipm)
  Gas: Ar+18%CO2
  Gas flow: 10l/min
LSC + Stab. penetracije
  Wire size: 1,0mm (0.040”)
  Filler metal: G3Si1 (ER70S-6)
  U:19,8 / I:154
  vs: 10cm/min
  E: 1,77 kJ/mm
  wfs: 7,5m/min (295ipm)
  Gas: Ar+18%CO2
  Gas flow: 10l/min
Konvencionalni MAG
  Wire size: 1,2mm (0.045”)
  Filler metal: G3Si1 (ER70S-6)
  U:18,4 / I:183
  vs: 10cm/min
  E: 2,02 kJ/mm
  wfs: 5,2m/min (205ipm)
  Gas: Ar+18%CO2
  Gas flow: 12l/min
PPŽ
  Wire size: 1,2mm (0.045“)
  Filler metal:
  E81T-Ni (rutil)
  U:22,7 / I:152
  vs: 10cm/min
  E: 2,07 kJ/mm
  wfs: 8m/min (315ipm)
  Gas: Ar+18%CO2
  Gas flow: 15l/min
USPOREDBA: 10mm KUTNI SPOJ (PF) a7

## Slide 18: Aplikacije za LSC
Industrija
  Industrija namještaja
  Cijevna industrija
  Auto industrija
  Spremnici i tlačne posude
  Čelične konstrukcije

## Slide 19: CMT COLD METAL TRANSFER
Uz CMT postupak, Fronius pruža vrlo dinamičan postupak zavarivanja sa najstabilnijim lukom na svijetu i najmanjom količinom prskotina. Štoviše, CMT više nije samo „hladan“ proces zavarivanja ; umjesto toga omogućava kontinuiranu regulaciju unosa topline od hladnog do vrućeg. To rezultira s još većom brzinom zavarivanja i širokim rasponom primjene uz održavanje maksimalne kvalitete zavarivanja.

## Slide 20: Prednosti TPS/i CMT PROCESa
  Visoko dinamična kontrola žice
  Ekstremno stabilni luk
  Prošireni izbor procesa
  Veće brzine zavarivanja
  Najstabilniji proces na svijetu, uz minimalni
  broj prskotina

## Slide 21: Kontrolirani unos topline Korekcija dinamike omogućava kontrolu penetracije i unosa topline

## Slide 22: Primjeri aplikacije
Steel čelici
Izdvojeno: ekstremno stabilan luk, bez prskotina, kontinuirana penetracija
CrNi
Čelici
Izdvojeno: ekstremno stabilan luk, bez prskotina, izvrsna formacija zavara u kombinaciji sa SynchroPulse
Aluminij
Izdvojeno: ekstremno stabilan luk, bez prskotina, vizualno ujednačeno lice zavara
  Zavarivanje materijala debljine 0.5 – 4 mm
  Steel - 100% CO2 zavarivanje
  CrNi čelici, galvanizirani čelici
  Korijenski prolaz
  Navarivanje